## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_522
NÁZEV VM | Elektrické stroje - Hlavní části elektrických strojů I - magnetický obvod
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 10. 2. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ magnetický obvod, ztráty v magnetickém obvodu, elektrotechnické plechy
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Vzhledem k rozsahu učiva lze výukový materiál použít ve více než jedné vyučovací hodině.
Správná odpověď v části shrnutí učiva se zobrazí při kliknutí myší na zástupný symbol .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál popisuje magnetický obvod elektrických strojů, ztráty v magnetickém obvodu a elektrotechnické plechy používané na výrobu magnetického obvodu elektrických strojů včetně jejich výroby.

## Slide 3: Hlavní části elektrických strojů I.

## Slide 4: Hlavní části elektrických strojů
  magnetický obvod
  elektrický obvod
  izolace
  další provozně konstrukční části:
        kryty
        chlazení
        rámy, podvozky, …

## Slide 5: 1. Magnetický obvod
  má různý tvar podle typu stroje
  slouží k vedení magnetického toku
  základním materiálem pro výrobu magnetických obvodů je železo, které se zušlechťuje přidáním malého množství křemíku pro snížení ztrát v železe
  v menších strojích se používají permanentní magnety vyrobené ze slitin obsahujících železo, nikl nebo kobalt

## Slide 6: Ztráty v magnetickém obvodu
  V magnetických obvodech elektrických strojů vznikají při jejich provozu ztráty ve feromagnetických materiálech - tzv. ztráty v železe ΔPFe .
  Ztráty v železe vznikají v magnetickém obvodu při přeměně elektrické energie na energii magnetickou a naopak.
  Ztráty v železe mají dvě složky:
        Ztráty vířivými proudy ΔPv
        Ztráty hysterezní ΔPh

## Slide 7: Ztráty vířivými proudy ΔPv
  Foucaltovy vířivé proudy:
    indukují se v magnetického obvodu, prochází-li obvodem střídavý magnetický tok
    indukují se kolmo na směr procházejícího magnetického toku
    z magnetického obvodu se neodvádějí, ale probíhají obvodem po uzavřených drahách
    velmi rychle zanikají a mění se v teplo
  Část elektrické energie, kterou dodáváme na magnetování magnetického obvodu se mění v teplo.

## Slide 8: Výpočet ztrát vířivými proudy

## Slide 9: Omezení ztrát vířivými proudy ΔPv
Použitím materiálu s velkým elektrickým odporem – přidáním křemíku se zvýší rezistivita materiálu magnetického obvodu.
    Složením magnetického obvodu ze vzájemně izolovaných plechů.
Magnetický obvod složený ze vzájemně izolovaných plechů
Vířivé proudy
Mag. tok Φ

## Slide 10: Ztráty hysterezní ΔPh
  hysterezní ztráty vznikají přemagnetováváním železa
  práce potřebná k přemagnetování je úměrná ploše hysterezní smyčky
  Energie dodána feromagnetickým látkám na přemagnetovávání se mění v teplo.

## Slide 11: Výpočet ztrát hysterezních
  Při frekvenci 50 Hz tvoří hysterezní ztráty ΔPh asi 70 % celkových ztrát v železe ΔPFe.

## Slide 12: Omezení ztrát hysterezí ΔPh
  použitím materiálu s malou plochou hysterezní smyčky
  technologií válcování elektrotechnických plechů
Br
Hc
H
B
Křivka prvotní magnetizace

## Slide 13: Výpočet celkových ztrát v železe
  Měrné ztráty určují ztráty ve wattech v 1kg železa při frekvenci 50 Hz a při magnetické indukci 1T (v praxi se uvádí též Δp1,5 … měrné ztráty při magnetické indukci 1,5T)
  … činitel plnění, určuje zhoršení vlastnosti magnetických obvodů opracováním plechů (např. drážkováním)

## Slide 14: Zušlšchťování železných plechů křemíkem
Plechy s přísadou křemíku jsou velmi křehké s poměrně větší rezistivitou než má železo.
Pro točivé stroje se elektrotechnické plechy vyrábějí s obsahem křemíku 0,3 % až 3,5 %.
Pro výkonové transformátory se vyrábějí obsahem křemíku 3,5 % až 4,5 %.

## Slide 15: Rozdělení elektrotechnických plechů podle technologie výroby
  Plechy válcované za tepla
  Plechy válcované za studena neorientované
  Plechy válcované za studena orientované

## Slide 16
    Plechy válcované za tepla
  válcují se s meziohřevy až na konečnou tloušťku 0,35; 0,5 nebo 1 mm
  jejich měrné ztráty Δp1,0 jsou cca od 0,9 do 1,5 W·kg-1
  jsou nejlevnější na výrobu, ale jsou drsnější na povrchu (mají horší činitel plnění)
  dnes se používají už méně
  magnetické obvody svařovacích transformátorů a stejnosměrných strojů

## Slide 17
    Plechy válcované za studena neorientované
      válcují se s meziohřevy na tloušťku 3 mm a po vychladnutí se doválcují na tloušťku 0,5 nebo 0,35 mm
  jejich měrné ztráty Δp1,0 jsou cca od 1,3 do 3,6 W·kg-1
  jsou hladší na povrchu a mají lepší magnetické vlastnosti než plechy válcované za tepla
  magnetické obvody malých a středních transformátorů, střídavých točivých strojů a stejnosměrných strojů

## Slide 18
    Plechy válcované za studena orientované
      válcují se s meziohřevy na tloušťku 3 mm a po vychladnutí se válcují v jednom směru na tloušťku 0,35 až 0,02 mm
      nakonec se žíhají čímž se krystaly „položí“ tak, že jejich hrany jsou ve směru válcování
  měrné ztráty Δp1,0 ve směru válcování jsou cca od 0,52 do 0,8 W·kg-1
  jsou nejdražší a nejkřehčí
  ve směru válcování mají nejmenší magnetický odpor
  magnetické obvody výkonových transformátorů, malých toroidních transformátorů a transformátorů s vinutým magnetickým obvodem

## Slide 19: Izolace elektrotechnických plechů
    Plechy se izolují např. laky nebo keramickými vrstvami tloušťky 0,003 mm.
    „Čistý“ průřez aktivního železa magnetického obvodu sestaveného z izolovaných plechů dostaneme, násobíme-li změřený průřez činitelem plnění železa kFe = 0,85 až 0,95

## Slide 20: Shrnutí učiva
1. Hlavní části elektrických strojů jsou:
2. Magnetický obvod slouží:
  3. Základní materiál pro výrobu magnetických obvodů:
    4. Celkové ztráty v železe ΔPFe jsou dány:
  k vedení magnetického toku.
  železo, které se zušlechťuje přidáním malého množství křemíku.
    jsou dány součtem ztrát vířivými proudy ΔPv a ztrát hysterezních ΔPh.
lze je určit z měrných ztrát, udaných výrobcem.
magnetický obvod, elektrický obvod, izolace a další provozně konstrukční části /kryty, chlazení, rámy, podvozky, …/.

## Slide 21
5. Ztráty vířivými proudu vznikají:
6. Vířivé proudy se indukují v magnetickém obvodu:
7. Ztráty hysterezí vznikají:
8. Velikost hysterezních ztrát je dána:
9. Ztráty v železe lze omezit:
indukcí vířivých proudů v magnetickém obvodu.
prochází-li obvodem proměnný magnetický tok.
přemagnetováváním magnetického obvodu.
plochou hysterezní smyčky.
zušlechťováním železných plechů přidáním křemíku
složením magnetického obvodu ze vzájemně izolovaných plechů
technologií válcování elektrotechnických plechů.

## Slide 22: Seznam použitých zdrojů
[1] VAVŘIŇÁK, ING, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online].[cit. 10.2.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[2] VOŽENÍLEK, ING, Ladislav; ŘĚŠÁTKO, PHDR, Miloš. Základy elektrotechniky. Praha: sntl - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 2918.